### Tepelná polymerace

- Po vyvaření vosku otevřete polymerační kyvetu a důkladně izolujte povrch sádry izolátorem pro akrylát–sádra (Izo-Sol).

- Vyčkejte několik minut, aby se izolátor plně vsákl do izolovaného povrchu a sádra dosáhla pokojové teploty.

- Při použití technického silikonu k ochraně akrylátových zubů dvakrát otřete povrch silikonového materiálu monomerem pro tepelnou polymeraci, například Villacryl H Plus. Tím umožníte silikonovému materiálu absorbovat monomer 
a zabráníte vysychání akrylátové vrstvy nanesené na jeho povrch.

- V keramické nebo skleněné nádobě smíchejte odpovídající množství materiálu pro jednu protézu, například Villacryl H Plus nebo Villacryl H Rapid, v poměru 2,4 g prášku na 1 g monomeru pro tepelnou polymeraci.

- Přibližně 3–4 minuty po spojení prášku a kapaliny (vláknitá fáze) naneste část připraveného materiálu na povrch sádry, začněte od povrchu zubů a postupně pokračujte směrem vzhůru tak, aby nanesená vrstva akrylátu měla tloušťku 2–5 mm.

- V jiné nádobě smíchejte malé množství barviva s monomerem Villacryl H Plus.

- Pomocí štětce nebo modelovacího nástroje naneste malé množství barviva na dříve nanesený akrylát Villacryl H Plus nebo Villacryl H Rapid v místě, kde chcete dosáhnout změny barvy. Materiál lze aplikovat také metodou „salt and pepper“, obdobně jako při výrobě snímatelných ortodontických aparátů.

- Začněte charakterizací marginální gingivy (tmavě červená) a alveolární sliznice (světle růžová). Žluté nebo hnědé odstíny se aplikují v oblasti krčků zubů.

- Důležité: V místech, kde se setkávají různé akrylátové materiály, je nutné je vzájemně promíchat, aby se zabránilo náhlým přechodům barev. Jednotlivé odstíny lze vzájemně míchat pro získání mezibarev.

- Přibližně 5–7 minut po aplikaci materiálu pro individuální charakterizaci naneste na jeho povrch předem připravené akrylátové těsto.

- Sestavte celou polymerační kyvetu a vložte ji do lisu. Polymerujte materiál podle doporučení výrobce materiálu použitého pro bázi protézy.

- Po vytvrzení protézu opracujte běžným způsobem.

### Nízkoteplotní polymerace

- Materiál pro charakterizaci protéz lze použít také na již zhotovených a vytvrzených akrylátových protézách.

- Místa vyžadující změnu barvy jemně zmatněte frézou nebo kamenem na opracování akrylátu.

- Na připravený povrch naneste malé množství monomeru pro nízkoteplotní polymeraci (pro opravy protéz, např. Villacryl S).

- Počkejte 1–2 minuty, než se monomer z povrchu akrylátu odpaří.

- Následně ve skleněné nebo keramické nádobě smíchejte malé množství prášku Villacryl Stains požadované intenzivní barvy s opravárenským monomerem (Villacryl S).

- Připravený materiál naneste na povrch akrylátu. Stejným způsobem postupujte ve všech oblastech, kde chcete dosáhnout požadovaných barevných odstínů.

- Po nanesení barvicího materiálu na poslední oblast vyčkejte 2–3 minuty, než materiál přejde z kapalné konzistence do gelové.

- Poté vložte celou protézu do tlakového polymerizátoru s vodou o teplotě 55–65 °C při tlaku 2–6 bar.

- Materiál vytvrdne během 15–20 minut.

- Po vytvrzení materiálu protézu jemně vyleštěte bavlněným kotoučkem a lešticí pastou.

## Parametry zpracování

Poměr míchání prášek / kapalina: 2 g / 1 ml
Doba gelace: cca 2–3 min
Polymerace za tepla: 30 min při 60 °C + 60 min při 100 °C
Polymerace za studena: minimálně 20 min při 60 °C a 2 barech